|  | ООО «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ» |
| --- | --- |
|  | 295022, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Глинки, 68. тел.:+7(3652)55-04-00, факс: +7(3652)69-24-39 E-mail: info@krgiintiz.ru www.krgiintiz.ru ОГРН 1159102054253 ИНН/КПП 9102169394 / 910201001 Член СРО Ассоциация «ОГПО» регистрационный № 116 от 27.09.2018 г. |
| Строительная лаборатория. Подразделение обследования зданий и сооружений, испытаний стройматериалов и изделий. 295022, РК, г.Симферополь, ул. Глинки, 68, лит. «В», тел. +7(3652)55-04-12, эл. почта: solovey@krgiintiz.ru Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RU.MCC.АЛ.803 срок действия с 28 июня 2018г. по 27 июня 2022г. |

Утверждаю

Заведующий подразделением ОЗиС ИСиИ            м.п.  ____________ А.М.Соловей

| Протокол испытаний № СТ 0700-0701 от 10 августа 2021 г. |
| --- |
| Договор | № 5.188-21 от 09.08.2021г. |
| Наименование заказчика | ООО «НПО БЕТОХИМИКС» |
| Адрес заказчика | 295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бетховена, д. 16/2. |
| Информация об объекте испытания |
| Наименование объекта | ООО «НПО БЕТОХИМИКС» |
| Наименование проб | Полистиролбетонные образцы-кубы размером 100х100х100мм Лабораторный № 700-701 |
| Дата изготовления пробы | 03.07.2021 г. | Дата поступления пробы в лабораторию | 09.08.2021 г. |
| Информация об отборе пробы | Пробы получены по акту от 09.08.2021 г. Образцы отобраны на стройплощадке. В отборе и транспортировке проб Строительная лаборатория участия не принимала. Ответственность за правильность отбора проб, консервации, хранения и транспортирования несет заказчик. |
| Цель испытаний |
| Определение физико-механических характеристик бетонных образцов. |
| Средства измерений, используемые при проведении испытаний |
| № п/п | Наименование и тип СИ | Зав. № | Сведения о поверке |
| 1 | Пресс гидравлический ПСУ-10 | 3054 | Свидетельство 02.13.0695.20 действительно до 09.11.2021 г. |
| 2 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0.1-2 | 729033 | Свидетельство о поверке №С-КК/08-02-221/37263976 действительно до 07.02.2022 г. |
| 3 | Весы лабораторные ВМ-5101, рег. №36468-07, | 642615 | Свидетельство о поверке №С-КК/22-06-2021/74681914 действительно до 21.06.2022 г. |
| Испытательное оборудование, используемое при проведении испытаний |
| № п/п | Наименование и тип ИО | Зав. № | Сведения об аттестации |
| 1 | Камера нормального твердения и влажного хранения образцов КНТ-72 | 150909 | Аттестат 01.00015.21 от 20.01.2021 г. действительно до 19.01.2022 г. |

Технические  условия  и  методики  испытаний

| Методики испытаний: (шифры НД, наименование методик) | Определение прочности на сжатие по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам», ГОСТ 12730-78 « Бетоны. Методы определения плотности », ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия» ГОСТ 18105-2010 «Правила контроля и оценки прочности» |
| --- | --- |

(продолжение протокола на странице 2)

Результаты лабораторных испытаний

| Дата начала испытаний: | 10.08.2021 г. | Дата окончания испытаний: | 10.08.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |

Значения влияющих факторов:

| Температура,°С: | 24,0 | Влажность, %: | 75,0 | Давление, кПа: | 98,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Физико-механические характеристики бетонных образцов

| Лабораторный № | Дата изготовления (изготавливался Заказчиком) | Дата испытания | Возраст бетона (сутки) | Размеры, см (ГОСТ 26433.1-89) | Средняя плотность, г/см3 (ГОСТ 12730.1-78) | Масштабный коэффициент (Таб. 4 ГОСТ 18180-2012) | Прочность на сжатие с учетом масштабного коэффициента, МПа (ГОСТ 10180-2012) | Среднее значения прочности на сжатие, МПа (ГОСТ 10180-2012) | Фактический класс бетона по прочности по ГОСТ 18105-2010 (схема Г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a | b | h |  |  |  |  |  |
| 700 | 03.07.2021 Без добавок | 10.08.2021 | 28 суток | 9,98 | 9,87 | 9,94 | 639 | 0,95 | 1,2 | 1,3 | Вф=1,04 |
|  |  |  |  | 9,92 | 9,93 | 9,91 | 615 |  | 1,4 |  |  |
| 701 | 03.07.2021 С добавками СП-6ГФ-М 0,5%, экструзия 0,05% | 10.08.2021 | 28 суток | 10,05 | 10,00 | 9,97 | 605 |  | 2,4 | 2,5 | Вф=2,00 |
|  |  |  |  | 9,94 | 10,00 | 10,00 | 600 |  | 2,6 |  |  |

Заключение:

- Согласно ГОСТ 18105-2010 (схема Г) фактический класс бетона по прочности испытанного образца №700 в возрасте более 28-ми суток соответствует классу бетона по прочности В 1.

- Согласно ГОСТ 18105-2010 (схема Г) фактический класс бетона по прочности испытанного образца №701 в возрасте более 28-ми суток соответствует классу бетона по прочности В 2.

| Конец протокола |
| --- |
| Результаты испытаний относятся только к данным пробам, прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения Строительной лаборатории ООО "Институт "КРЫМГИИНТИЗ", за исключением воспроизведения в полном объеме. |
| Ответственные исполнители: |  |  |
| Лаборант |  | Ю.И.Шушпанников |